2025年新北区学生校服产品质量

监督抽查分析报告

一、内容摘要

2025年9月，常州国家高新技术产业开发区（新北区）委托江苏省纺织产品质量监督检验研究院对学生校服开展定期监督抽查。本次监督抽查采取生产企业抽样，抽查5批次，合格5批次，合格率100%。主要检测依据有GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、GB/T31888-2015《中小学生校服》。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

按照GB/T31888-2015《中小学生校服》的定义：学生校服是指以纺织织物为主要材料生产，中小学生在学校日常统一穿着的服装及其配饰。中小学生校服的适穿年龄范围为7-18岁左右。统一穿校服有助于培养学生集体意识、平等观念、避免攀比；同时学生校服又是学校的标志，整齐划一、利于管理；此外学生校服穿着方便舒适、利于活动、价格相对适中、大部分学生都能承担得起。近年来，学生校服的美观度也得到了显著提升。

（二）产业概况

1、产业分布

根据2022年《全国教育事业发展统计公报》统计数据，全国小初高在校生人数约为2.47亿人，与2021年基本持平。发达地区的中小学学生平均每人有3-8套学生校服，欠发达地区的学生至少也有夏季学生校服、秋冬季学生校服各1套。因此近几年学生校服得到了广泛推广，学生校服生产企业遍布全国各地，基本是就近原则。我省也是学生校服的生产大省，学生校服得到广泛普及，有约100家生产企业，南京、苏州、无锡、常州、扬州是我省学生校服产品的主要生产地，除了少数规模较大的企业如：江苏苏美达轻纺服饰有限公司和江苏省南京兰诗服饰有限公司等外，企业规模主要以中小企业为主。

2、主流品牌

2023年学生校服十大品牌排行榜，前十名分别是伊顿纪德、乔治白、飒美特、哈芙琳、Yooknet、斯沃德、Hey Junior、奔立尔、赛威尔、派逊。江苏省知名品牌有伊顿纪德、兰诗、飒美特、ATOB、派逊、同桌的你和乔治白等。学生校服主要通过招标方式集团采购，辅以电商平台的零碎补货，在实体店基本购买不到符合要求的样品。

三、检验检测概况

（一）样品来源

本次监督抽查的学生校服产品共5批次，来自生产企业。具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生校服 | 生产企业 | 抽样 | 5 |

- （二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌 芳香胺染料 |  | GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701—2015 | GB/T 3920—2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 GB/T 31888-2015 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007、GB/T 2910-2009等 |
| 10 | 绳带要求 | GB 31701—2015 | GB 31701—2015 |
| 11 | 附件锐利性 |  | GB/T 31702—2015 |
| 12 | 金属针 |  | GB 31701—2015 |
| 13 | 絮用纤维原料要求 | GB 18383—2007 | GB 18383—2007 |

四、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1、对本次监督抽查结果总体分析

本次共抽查学生校服5批次，合格5批次，合格率为100%。

（1）按样品来源

表3  按样品来源合格率统计

| 样品来源 | 批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 5 | 5 | 100 |

（2）按明示产品标准

表4  不同明示标准合格率统计

| 明示标准 | 批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T31888-2015《中小学生校服》 | 5 | 5 | 100 |

（3）按检验检测项目

表5 检验检测项目合格率汇总表

| 检验项目 | 批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛含量 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| pH值 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 可分解致癌芳香胺染料 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 耐水色牢度 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 耐酸汗渍色牢度 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 耐碱汗渍色牢度 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 耐干摩擦色牢度 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 耐湿摩擦色牢度 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 绳带要求 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 残留金属针 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 附件锐利性 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 纤维含量 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 接缝强力 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 耐光色牢度 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 耐皂洗色牢度 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 起球 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 絮用纤维原料要求 | 5 | 5 | 0 | 100 |

（4）按生产企业分布

表6 按生产企业分布统计

| 生产企业所在地 | 批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 新北区 | 5 | 5 | 100 |

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查检验项目为甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、绳带要求、残留金属针、附件锐利性、纤维含量、接缝强力、耐光色牢度、耐皂洗色牢度、起球和絮用纤维原料要求等。

五、消费提示

购买时的常识：

（一）政府招标。学校在选购学生校服产品时建议采用政府招标的方式进行采购。招标时，应兼顾质量和价格，采用综合评分法确定合格供应商。

（二）签订合同。学校采购学生校服时一定要按招标文件和生产企业签订合同，明确双方责任、权利和义务，除约定采购数量、价格、交货地点、交货期及违约责任等以外，一定要将对产品的质量要求列入合同中，如执行标准、产品等级、安全类别、纤维成分等技术指标，以便于验货时有据可查。建议优先选择明示执行标准GB/T31888的学生校服产品。

（三）货品验收。大货到校时，学校要履行检查验收义务，严格按合同要求验货。索取该批产品的质量检测合格报告；同时从大货中随机抽取样品，委托有资质的第三方检验机构进行验货检验，合格后方能发放使用，切实维护广大学生的利益。

使用时的常识：

新买的学生校服要先洗后用，水洗一方面可以洗去灰尘、污渍、浮色，另一方面可以稀释化学物质、中和pH值，使用起来更加卫生安全。