2025年新北区学生用品产品质量

监督抽查分析报告

一、总体情况

2025年常州市新北区市场监管局委托斯坦德检测集团股份有限公司研究院对学生用品开展定期监督抽查。本次监督抽查对象为销售学生用品实体店，检测依据为：GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》、GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、QB/T 1437-2023《课业簿册》标准。本次共抽检20批次，涉及中华牌、马培德等多个品牌，合格20批次，未发现不合格产品，不合格发现率0%。

二、综合分析

（一）产品质量抽查结果分析

产品检验标准为GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》、GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、QB/T 1437-2023《课业簿册》标准，经检验，20批次全部合格。

表1 检验项目分析表

| 产品类别 | 检验检测项目 |  | 批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课业簿册 | 封面、封底定量 |  | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  | 内芯张数 |  | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  | D65亮度 |  | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  | D65荧光亮度 |  | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  | 可迁移元素含量 | 锑（Sb） | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  |  | 砷（As） | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  |  | 钡（Ba） | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  |  | 镉（Cd） | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  |  | 铬（Cr） | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  |  | 铅（Pb） | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  |  | 汞（Hg） | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
|  |  | 硒（Se） | 9 | 9 | 0 | 100.0 |
| 橡皮擦 | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二己酯（DEHP) | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
|  |  | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP) | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
|  |  | 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP) | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
|  | 可迁移元素含量 | 锑（Sb） | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
|  |  | 砷（As） | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
|  |  | 钡（Ba） | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
|  |  | 镉（Cd） | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
|  |  | 铬（Cr） | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
|  |  | 铅（Pb） | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
|  |  | 汞（Hg） | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
|  |  | 硒（Se） | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
| 书写笔 | 笔套安全 |  | / | / | / | / |
|  | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二己酯（DEHP) | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
|  |  | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP) | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
|  |  | 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP) | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
|  | 可迁移元素含量 | 锑（Sb） | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
|  |  | 砷（As） | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
|  |  | 钡（Ba） | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
|  |  | 镉（Cd） | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
|  |  | 铬（Cr） | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
|  |  | 铅（Pb） | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
|  |  | 汞（Hg） | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
|  |  | 硒（Se） | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
| 修正带 | 苯 |  | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 氯代烃 |  | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二己酯（DEHP) | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  |  | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP) | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  |  | 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP) | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 可迁移元素含量 | 锑（Sb） | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  |  | 砷（As） | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  |  | 钡（Ba） | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  |  | 镉（Cd） | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  |  | 铬（Cr） | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  |  | 铅（Pb） | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  |  | 汞（Hg） | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  |  | 硒（Se） | 1 | 1 | 0 | 100.0 |

## （二）重点检测项目分析

（1）邻苯二甲酸酯

对学生用品中的邻苯二甲酸酯进行检测具有至关重要的健康安全意义。这类物质作为增塑剂广泛存在于塑料、橡皮等文具中，但其与聚合物结合并非完全牢固，会持续缓慢地迁移至外部。儿童和学生群体由于行为特点（如啃咬笔头、用手接触后直接进食）以及身体正处于发育期，更易成为暴露和危害的高风险人群。因此，实施严格检测是评估产品安全性、从源头阻断暴露途径、保护青少年健康的关键技术屏障，也是市场监管和企业质量管控的核心依据。

邻苯二甲酸酯超标对学生健康构成严重威胁，其主要危害在于其内分泌干扰作用。这类物质被认定为环境激素，可经口、皮肤接触等途径进入儿童体内，干扰正常的雄性激素代谢，可能影响男孩生殖系统的正常发育，并导致女孩性早熟。长期暴露还会对肝脏和肾脏造成毒性损伤，甚至有研究提示其与儿童过敏和哮喘发生相关。鉴于其危害的隐蔽性和长期性，严格控制学生用品中的含量对保障下一代健康成长至关重要。

（2）可迁移元素含量

对学生用品中的可迁移元素含量进行强制性检测，核心目的在于评估其在模拟使用场景下（如吮吸、咀嚼、皮肤接触后经汗液或唾液溶解）被人体特别是儿童吸收的风险。这类元素常存在于产品的油漆涂层、油墨、塑料或金属部件中。由于儿童行为习惯特殊（如啃咬玩具、用手接触后直接进食）且身体代谢系统发育不完善，对有毒元素的耐受性极低。因此，该检测是国际通行的关键安全指标，是构建产品安全防线、保护易感人群免受慢性毒害不可或缺的技术手段。

可迁移元素超标对学生健康构成严重且长期的危害。这些重金属及有害元素一旦通过迁移进入儿童体内，会在体内逐渐蓄积，难以排出。铅、汞等会严重损害神经系统发育，导致儿童智力下降、注意力不集中和多动；铬、砷等具有致癌性；镉则主要损害肾脏和骨骼。其危害具有隐蔽性和累积性，即使低剂量长期暴露，后果也十分严重，可能造成不可逆的健康损伤，因此必须从源头上严格控制。

（3）苯、氯代烃

对修正带和修正液中的苯及氯代烃进行严格检测具有至关重要的健康防护意义。这类有机溶剂被用于溶解成膜物质，使其易于涂改，但其极易在室温下挥发并扩散到周围空气中。学生在使用过程中会通过呼吸道吸入这些挥发性化合物，成为最主要的暴露途径。由于青少年正处于呼吸系统和神经系统发育的关键期，且教室环境人员密集、通风可能有限，极易造成污染物积聚。因此，该检测是评估产品在使用过程中室内空气质量风险、保护学生群体呼吸健康的关键技术手段，是产品安全性的核心评价指标。

和氯代烃超标对学生的健康危害巨大且直接。苯是国际公认的强致癌物，长期吸入会损害造血系统，引发再生障碍性贫血甚至白血病。氯代烃（如三氯乙烷、二氯甲烷等）则对中枢神经系统有强烈抑制作用，可能导致头晕、嗜睡、恶心等急性症状，长期暴露还会损伤肝脏和肾脏。这些有害物质通过挥发被学生直接吸入，危害具有隐蔽性和不可逆性，严重威胁在校学生的身体健康与安全发育。

（4）D65亮度、D65荧光亮度

对课业簿册的D65亮度和D65荧光亮度进行检测，核心意义在于科学评估纸张的视觉舒适度与潜在健康风险，是保护学生视力健康的重要技术措施。D65亮度反映了在标准日光光源下纸张表面的反射光强度，而荧光亮度则特指通过添加荧光增白剂（FWAs）所产生的不自然的过量蓝白光。该检测旨在防止生产商为追求纸张“洁白”视觉效果而过度使用荧光增白剂，从而为学生提供光线柔和、对比度适宜的学习用具，减少视觉疲劳，营造健康的视觉环境。

D65亮度及D65荧光亮度超标会对学生视力造成多重危害。过高的亮度会产生强烈的眩光，如同直视雪地或强光，迫使眼睛睫状肌过度紧张以调节视线，极易导致视觉疲劳、酸胀干涩，进而诱发或加深近视。更严重的是，过量荧光增白剂吸收紫外线后发射出的过量蓝白光段，其高能短波蓝光穿透力强，可能损害视网膜细胞，长期使用会对眼睛造成累积性、不可逆的损伤，严重威胁青少年视力发育与健康。

# 三、消费建议

1、选购学生用品前需仔细检查标签，看是否标注了生产厂家、地址和联系方式等信息；在电商平台购买时要核对网页描述信息，购买网页信息全面，优先选择附有正规机构检测报告的产品。

2、尽量在正规商场、文具店和网络旗舰店购买文具。文具用品应清楚标明产品名称、执行标准、生产厂名、厂址、警示用语、使用时应注意的事项、生产日期、保质期等内容，避免购买三无产品。

3、选购课业簿册时，要看清封底有无产品标识,包括制造厂名、地址、规格尺寸、内芯张数、采用标准编号；封面的图案和文字是否完整,视觉上有无重影感；按照封底标注的页数,查看内页是否有缺页、破损页和无格线的白页；特别关注内页中缝处两个钉子的钉脚尖端是否有外翘现象,是否偏离中缝线，如发现问题及时向商家退换。

4、购买时不要过于注重文具的“色香味”，应打开闻一闻气味，劣质产品容易有明显刺鼻气味，或有添加劣质香精造成的不正常浓烈香味。