2025年新北区燃气软管产品质量

监督抽查分析报告

一、内容摘要

2025年11月到12月，常州国家高新技术产业开发区(新北区)市场监督管理局委托重庆仕益产品质量检测有限责任公司对区内实体店销售的燃气用具连接用软管产品进行了区级定期监督抽查。本次抽检任务计划抽取实体店5批次，实际抽到实体店5批次，抽到率100%。经检测，参与判定的5批次产品，合格5批次，合格率为100%。检测依据为：GB 44017-2024《燃气用具连接用金属包覆软管》、GB/T 41317-2022《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》、GB/T 26002-2010《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

燃气用具连接用软管主要用于城镇燃气室内管道支管，家用瓶装液化石油气调压器出口与燃烧器具连接，主要包括燃气用具连接用不锈钢波纹软管、燃气用具连接用金属包覆软管、燃气用具连接用橡胶复合软管、家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件。

燃气用具连接用不锈钢波纹软管是指两端设有与燃烧器具或燃气设备及管道连接的螺纹接头，有固定长度的、带有被覆层的不锈钢波纹软管，适用于工作压力不大于10kPa、使用环境温度为-10℃～70℃、燃气质量符合GB/T 13611的城镇燃气室内管道支管，家用瓶装液化石油气调压器出口与燃烧器具连接用。

燃气用具连接用金属包覆软管是指两端带有连接燃烧器具和燃气管道接头，有固定长度，且橡胶管由塑料护套和柔性金属护套保护的燃气用具连接管，适用于公称尺寸不大于32、工作压力不大于10kPa、使用环境温度为-10℃～70℃、燃气质量符合GB/T 13611的城镇燃气室内管道支管，家用瓶装液化石油气调压器出口与燃烧器具连接用。

燃气用具连接用橡胶复合软管适用于工作压力不大于10kPa、使用环境温度为-10℃～70℃、燃气质量符合GB/T 13611的城镇燃气室内管道支管，家用瓶装液化石油气调压器出口与燃烧器具连接用。

家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件是适用于使用环境温度为-10℃～70℃、工作压力3.3kPa以下的城镇低压燃气的燃气开关和燃烧器具之间，以及家用瓶装液化石油气的调压器和燃烧器具间连接用的橡胶和塑料软管及软管组合件。

（二）产业概况

目前全国燃气用具连接用软管生产企业约有200多家，企业主要分布在山东、江苏、浙江、广东等省。其中小微企业约占企业总量的95%左右，产量约占全国总产量的80%；中型企业数量约5%，产量约占总产量的20%。主要产业集中区有江苏南京地区、浙江宁波地区、广东揭阳地区。

三、检验检测情况

（一）样品来源

本次监督抽查燃气用具连接用软管产品共5批次，均来自实体店5批次，具体情况见表1。

表1样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气用具连接用软管 | 实体店 | 新北区 | 购样 | 5 |
| 共计 |  |  |  | 5 |

（二）检验检测项目概况

表2 燃气用具连接用软管产品检验检测项目及依据

燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构与尺寸 | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 2 | 气密性 | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 3 | 耐压性 | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 4 | 弯曲性 | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 5 | 耐安装强度 | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 6 | 标志 | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |

燃气用具连接用金属包覆软管

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构与尺寸 | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 2 | 气密性 | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 3 | 内层胶管（拉伸强度、拉断伸长率） | GB 44017-2024 | GB 44023-2024 |
| 4 | 耐压性 | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 5 | 耐安装强度 | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 6 | 标志 | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |

燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 2 | 结构和尺寸 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 3 | 弯曲性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 4 | 气密性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 5 | 耐压性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 6 | 阻燃性 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |

四、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查计划抽取5批次，实际抽取5批次，抽到率100%。参与判定的5批次产品，合格5批次，合格率为100%。

（1）按样品来源

表3按不同样品来源产品合格率统计

| 样品来源 | 批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 实体店 | 5 | 5 | 100 |
| 总计 | 5 | 5 | 100 |

由表3可见，本次抽查实体店5批次，合格率为100％。

（2）按生产企业所在地

本次抽查燃气用具连接用软管产品均为常州市外生产企业生产，合格率为100%。

表4 按生产企业分布分析

| 产品名称 | 生产企业标注所属地 | 抽样批次数 | 合格批次数 | 合格率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气用具 连接用软管 | 广东省 | 1 | 1 | 100 |
|  | 浙江省 | 4 | 4 | 100 |
| 合计 |  | 5 | 5 | 100 |

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查项目包括结构和尺寸、气密性、耐压性、弯曲性、阻燃性、标志。共抽样5批次，经检测，参与判定的5批次产品，不合格0批次，不合格发现率为0。

五、消费提示

（一）购买时的常识

（1）选择质量合格产品：在选购燃气软管时，我们需要注意选择质量合格、具有相关认证的产品，以保证其安全性和耐用性。

（2）匹配尺寸规格：选择合适的燃气软管时，应关注软管的尺寸规格，确保其与燃气开关和燃烧器具的接口相匹配。

‌（3）适应使用环境：此外，还要根据使用环境选择适合材质和结构的燃气软管，以适应不同的使用需求。

‌（4）关注生产日期和保质期：购买时务必留意产品的生产日期和保质期，确保选购到的新近生产的、有效的燃气软管。

（5）符合标准和需求：查看标准，选择符合需求的燃气软管。市场上常见的燃气软管包括不锈钢波纹软管、煤气软管、家用燃气用橡胶和塑料软管，以及金属包覆软管等。根据实际需求挑选符合标准的产品。

（二）使用时的常识

（1）日常使用注意事项：①燃具软管长度不应超过两米；

②中途不得有接口；③燃气软管不得穿越墙体、门窗、顶棚和地面；④应避免靠近灶台、炉面，避免高温炙烤；⑤禁止折、压软管，以免造成阻塞，影响供气。

- 定期检查：定期自行检查燃气软管接口是否松动或漏气。日常在家可以定期DIY肥皂水涂抹查漏，切记不可用明火检查泄漏。检查方法：将肥皂或洗衣液用水调成肥皂水，依次涂抹在燃气管道接口处，如出现连续气泡，则说明燃气泄漏了。一般检查以下3个地方，刷上泡沫：①燃气软管与燃具连接部位；②燃气管道与管道连接部位；③燃气管道与燃气表连接部位。

- 用完气记得关闭阀门：每次用完燃气，大家要记得关闭灶具开关和旋塞阀。

正确更换和安装：大家及时检查家里是否使用燃气专用金属软管，如果不是，请不要擅自改动，可以请专业人员上门更换和安装。