骨灰盒存放架技术参数

| 序号 | 部位 | 材质 | 规格参数（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰顶檐 | 国标6063铝合金型材 | 外形高60×宽72单面壁厚0.8 | 铝合金挤压一次成型，不焊接折弯胶粘拼接等。 |
| 2 | 防划伤装饰顶檐连接角 | ABS | 外形高60,单面壁厚不低于2.0 | 压铸一体成型不拼接。 |
| 3 | 承重基座 | 国标6063铝合金型材 | 外形高120×宽55，称重部位壁厚1.5 | 铝合金挤压一次成型，不焊接折弯胶粘拼接等；加固架体承重性能。 |
| 4 | 防划伤承重基座连接角 | ABS | 外形高120，单面壁厚不低于2.0 | 压铸一体成型不拼接。 |
| 5 | 箱体（层板） | 国标6063铝合金型材 | 总厚30，单面壁厚不低于0.8，层板内部有加强筋处理，格位承重不低于50kg | 整体组合式箱体结构，主体竖向框架以及箱体左右板、背板，均为整块无拼接。 |
| 6 | 箱体（竖版、背板） | 铝板 | 厚度0.8 |  |
| 7 | 门扇面板 | 铝板 | 厚度0.6 | 压印如意图案并镶嵌陶瓷相片框 |
| 8 | 门扇背板 | 铝塑板 | 厚度2.0 | 门扇背板平整光滑 |
| 9 | 防划伤门边框连接件 | Abs | 外形七字型，边长50（±3.0），成型厚13（±3.0），壁厚不低于1.0 | 门板成型后，连接件外露部分不超过6毫米 |
| 10 | 门边框料 | 国标6063铝合金型材 | 外形宽36，厚20（±3.0），单面壁厚不低于0.7 | 门板成型后门边框料正面外露 |
| 11 | 编号牌 | ABS | 金面红字 | 不采用打印号码牌，防止号码剥落，编号牌能移动遮住锁孔，并且在移动过程中编号牌不会脱离编号插 |
| 12 | 编号插 | ABS | 配套编号牌 |  |
| 13 | 门锁 | 金属材质 | / | 本色 |
| 14 | 门板承重拉杆 | 不锈钢 | / | 具有良好的缓冲性，保护门扇的使用寿命 |
| 15 | 合页 | 不锈钢 | / | 安装两幅 |
| 16 | 侧板面板 | 铝合金板 | 单面壁厚不低于0.6 | 打印高清中国传统图案（以采购人意见且确认为准） |
| 17 | 侧板立柱 | 国标6063铝合金型材 | 外形高65（±3.0）×宽35（±3.0），壁厚不低于0.8 | 铝合金挤压一次成型，不焊接折弯胶粘拼接等 |