1 工程概况

本项目为新华村体育设施提升改造工程，项目内容主要是对新华村足球场及附属设施进行改造，项目地点位于新北区魏村街道新华村，建设单位为魏村街道办事处。

项目地理位置图

2 建设内容

本项目为新华村体育设施提升改造工程，项目内容主要是对新华村足球场及附属设施进行改造，建设11人制标准足球场场地，设计严格遵循《足球场地使用要求》（GB/T 19995.1-2021）、《体育场地人工草坪》（GB/T 20394-2019）及相关市政、土建施工规范，适用于专业训练、教学及群众性比赛使用。场地整体布局合理，功能完善，兼顾实用性、安全性和耐久性，确保满足足球运动的技术要求和使用体验。
    场地建设范围包括标准比赛区域、缓冲区、看台区、排水系统、照明系统、围网及附属设施，施工过程中严格控制各分项工程质量，杜绝安全隐患，打造符合国标标准的标准化足球场。

3 设计标准、依据

（1）《足球场地使用要求 第1部分：天然草皮场地》（GB/T 19995.1-2021）；

（2）《足球场地使用要求 第2部分：人工草坪场地》（GB/T 19995.2-2021）；

（3）《体育场地人工草坪》（GB/T 20394-2019）；

（4）《室外给水排水设计标准》（GB 50014-2021）；

（5）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）；

（6）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

（7）业主方相关建设要求及现场勘察资料。

施工时，如有新的规范、规程颁布实施，则应按新的规范、规程执行。

4 技术标准

11人制足球场比赛区域尺寸严格遵循国标要求，具体如下：

- 长度：105m（标准值）

- 宽度：68m（标准值）

- 球门区：长18.32m，宽5.5m，距离球门线5.5m

- 罚球区：长40.32m，宽16.5m，距离球门线16.5m

- 罚球点：距离球门线11m，位于罚球区中心线

- 角旗区：半径1m，每个角隅设置角旗。

5 设计概要

5.1 建设平面

本项目场地分区分为三个区域，A区采用专业足球场人工草坪，B区采用天然草皮铺筑，C区为彩色混凝土硬化区，C区南侧为现状看台区，本次进行改造。

场地平面布置

5.2 分区结构设计

5.2.1 结构组合

A区结构：

50mm高人工草坪

10mm厚人造草坪疏水减震垫

150mm厚C25混凝土

100mm厚碎石层

基底压实，压实度≥88%

B区结构：

铺草皮

300mm素土压实，，压实度≥92%

300mm素土压实，压实度≥90%

基底压实，压实度≥88%

A、B区间设置搭接和过渡，确保达到使用标准后无高差、不绊脚。

C区结构：

130mmC30砼组合层

（30mm彩色层+100mm素色层，颜色由建设方实施时确认）

100mm厚碎石层

基底压实，压实度≥88%

5.2.2 分区坡率

A、B区以长中轴为准，横坡0.5%，坡向南北两侧；

C区单项坡，横坡0.3%，坡向北侧。

5.3 排水设计

足球场围圈采用C30钢筋混凝土盖板排水沟，壁厚15cm，内口宽40cm，总宽度70cm，沟身深40（10cm盖板+30cm净深）~60cm，盖板采用预制钢筋砼盖板，厚10cm。足球场东南角设雨水井，采用DN600钢筋砼管继续向南、向东，最终排向滨新路，接入现状雨水井（本次仅实施至南侧道路，管长约21m）。

雨水管：DN600二级钢筋砼雨水管；

包封和基础：硬化地面及道路范围管顶及管壁两侧20cm采用混凝土包封，绿化带中回填素土压实，压实度不低于90%；采用10cm碎石垫层+120°混凝土基础，详见(06MS201-1/17)；

沟槽开挖：排水工程的施工、测量、降水、开槽、沟槽支撑、管道交叉处理应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）及国家和地方相关标准的规定执行。

（1）沟槽的开挖、支护方式应根据工程地质条件、施工方法、周围环境等要求进行。

（2）开挖沟槽时，应严格控制基底标高，不得扰动基面。开挖过程中应保留基底 0.2～0.3m 的原状土，待铺管前人工开挖至设计标高。

（3）沟槽开挖时采取排水措施，严禁槽底受水浸泡。

（4）沟槽开挖宽度、沟槽边坡应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268- 2008）4.3.2、4.3.3 的技术要求。

（5）沟槽两侧堆土除应满足施工安全要求外，不得影响建(构)筑物、其它管线和设施的安全。不得掩埋消火栓、管道阀门井、雨水口、测量标志等设施，且不得妨碍其正常使用。

沟槽回填：开挖雨水管位于道路外绿化场地内的，回填素土，压实度不低于90%。

检查井：新建Φ1000雨水检查井，根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）要求，排水检查井内应设置防坠落装置（防坠落网或防坠落罩），承载力≥150Kg。

6 施工材料、技术要求及注意事项

6.1 人工草坪

详见《A区场地结构详图》中足球场人工草坪说明。

6.2 天然草皮

1、草皮选用（也可根据地方常用品种选择）

选用耐践踏、耐修剪、根系发达、再生能力强、抗病虫害的草种，采用混播方案，提升草皮整体稳定性和适应性，具体要求如下：

（1）草种组合：结缕草（70%）+ 早熟禾（30%）混播，结缕草耐践踏、耐旱、耐贫瘠，早熟禾耐寒、色泽均匀，两者混播可实现四季常绿，适配不同季节使用需求。

（2）草皮规格：采用成品卷装草皮，草皮厚度20-30mm（含根系及表层种植土），草叶高度35-45mm，铺设前修剪至25-35mm，根系长度≥10mm，无枯萎、斑秃、病虫害，草皮整体色泽均匀，生长健壮。

（3）草种质量：草种纯度≥98%，发芽率≥85%，符合国家草坪草种质量标准，无杂草种子、病虫害卵，确保草皮后期长势均匀，减少养护难度。

2、草皮施工要求

（1）铺设前准备：清理种植基质层表面杂物、石块，确保基质层平整、湿润，平整度误差≤3mm/2m；检测基质层pH值、有机质含量，不符合要求时及时调整。

（2）草皮铺设：采用顺风向铺设，卷装草皮展开后，相邻草皮接缝紧密，缝隙≤5mm，避免重叠；铺设顺序从场地一端向另一端推进，确保草皮纹理一致，美观整洁。

（3）压实与固定：草皮铺设后，采用滚筒（重量≥50kg）滚压2-3遍，确保草皮与基质层紧密贴合，无空鼓、起边现象；接缝处可撒少量改良种植土填补，压实后浇水养护。

（4）铺设时机：选择春季（气温15-25℃）铺设，避开高温、严寒、暴雨天气，确保草皮成活率；铺设后及时浇水，保持基质层湿润，避免草叶失水枯萎。

3、养护要求

草皮养护遵循“科学养护、预防为主、及时补救”的原则，分为养护期（铺设后20-30天）和日常养护（施工保养期按两年考虑），确保草皮长期保持良好长势，具体要求如下：

（1）养护期养护（关键期）

1）浇水：每天浇水1-2次，保持基质层湿润（含水量60%-70%），避免积水；浇水采用喷淋方式，避免冲倒草苗、冲刷基质层。

2）禁止踩踏：养护期内严禁人员、车辆进入场地，避免破坏草皮根系，影响成活率。

3）病虫害防治：定期巡查，发现病虫害（如蚜虫、褐斑病）及时采用生物防治或低毒农药防治，避免病虫害扩散。

（2）日常养护

1）修剪：定期修剪，保持草叶高度25-35mm，修剪频率根据长势调整（春秋季每周1次，夏季每10天1次，冬季每2-3周1次）；修剪后及时清理草屑，避免堆积影响草皮透气。

2）浇水：根据天气情况浇水，干旱天气每2-3天浇水1次，雨季减少浇水，及时排除积水；浇水时间选择清晨或傍晚，避免正午高温浇水。

3）施肥：每年施肥2-3次，春季（3-4月）施氮肥，促进草皮返青生长；秋季（9-10月）施复合肥，增强草皮抗寒能力；施肥采用撒播方式，均匀分布，施后浇水，避免烧苗。

4）除草：定期清除杂草，采用人工除草或低毒除草剂，避免杂草与草皮争夺养分、水分，影响草皮长势；除草剂选用对草皮无伤害的类型，严格控制用量。

5）病虫害防治：每月巡查1次，及时发现病虫害，采用生物防治优先、化学防治为辅的方式，确保草皮无大面积病虫害；冬季清理枯落草叶，减少病虫害越冬场所。

6）补植：发现草皮斑秃、枯萎区域，及时挖除破损部分，补铺新草皮，补植后加强养护，确保与原有草皮衔接自然，色泽一致。

4、质量验收标准

草皮质量：草皮色泽均匀，无枯萎、斑秃、病虫害，草叶高度符合设计要求（25-35mm），根系发达，成活率≥95%。

铺设质量：草皮铺设平整，接缝紧密，无空鼓、起边、重叠现象，整体平整度误差≤3mm/2m，与场地坡度协同一致。

排水性能：雨后场地无明显积水，渗透水可快速排出，无基质层积水、烂根现象。

5、施工安全注意事项

（1）施工期间，草皮运输、铺设轻拿轻放，避免损坏草皮根系；施工人员穿软底鞋，避免踩踏未铺设的草皮。

（2）养护期内严禁人员、车辆进入，设置安全警示标志，防止破坏草皮。

（3）农药、肥料存放远离火源、水源，由专业人员操作，避免误食、误用；施药后及时清洗工具，剩余农药妥善处理。

（4）草皮修剪后，及时清理草屑，避免堆积引发火灾；雨天避免修剪，防止人员滑倒。

6.3 水泥混凝土

（1）水泥

水泥标号不应低于42.5，采用普通硅酸盐水泥，其性能应符合国家规定的标准。水泥需有出厂合格证。出厂期超过三个月及发现受潮的水泥，必须先试验，合格后方准使用。混有杂质或已变质的水泥不得使用，不同品种、不同厂家和不同出厂期的水泥应分别堆放，严禁混合搅拌或在同一仓内使用不同的水泥。

（2）碎石

碎石材料应质地均匀，坚硬无风化，多菱角，表面粗糙。石料应首先采用极限抗压强度高的火成岩（花岗岩），其极限抗压强度应不低于100MPa。若火成岩的供应有困难，则可采用极限抗压强度应不低于80MPa的水成岩。采用15～25mm及25～38mm两种规格，其级配比例须根据混凝土级配试验确定。

（3）黄砂

选用质地坚硬，富有菱角的粗砂或中砂，含泥量按重量计不大于2%，硫化物（S03）及云母含量按重量计不大于1%，砂中不得混有石灰块、土块、草根及其他杂物。

（4）水

拌制混凝土及湿润养生所用的水，必须清洁，不得含有油、酸、碱类及其污浊物质，一般的饮用水均可使用。

选择水泥混凝土原材料的配合比，应满足如下主要要求：

1）有足够的变形能力和强度，其中抗折强度是主要的技术指标。

2）有一定的耐久性（耐磨，耐蚀，抗冻）。

3）施工时有一定的和易性。

4）节约水泥，降低造价。

水泥混凝土的水灰比不大于0.5，采用机械震捣，坍落度为1-2cm，混凝土的配合比应由试验室根据设计要求和工地所到的原材料事先试配，工地现场或搅拌站须按规定配量进行配料拌制，未经试验同意，操作人员不得任意改变。

（1）施工注意事项

① 混凝土混合料从搅拌机出料至摊铺、震捣、抹面成活的允许最长时间由试验室根据混凝土的初凝时间及施工气温确定，工地应严格掌握并根据劳力组织，妥善安排一次连续摊铺的工作量。

② 对摊铺作业的要求

1) 每一建筑块的摊铺压实工作须连续进行，不应中途间隔，如遇特殊情况被迫停工半小时内，已摊铺的混合料应用湿布覆盖，待恢复工作时，将此处混凝土混合料耙松补浆后，再继续浇筑混凝土。

2) 如停工半小时以上，应作施工缝处理，施工缝一般设在缩缝或胀缝处。

3) 超过初凝时间的混合料严禁使用在道路混凝土工程中。

4) 下雨时不得露天进行混凝土作业，应准备一定数量的遮盖设施。

③ 震捣作业的要求

1) 应采用2.2KV（震实用）和1.1KV（震平用）两种功率的平板震动器，并保证有足够的备用台数。

2) 平板震动器在每一位置震动持续时间，一次震至：a)有足够的混合料泛浆；b)不再明显下降和不冒气泡；c)表面均匀为度，不能在同一位置停留过久，一般需震捣三次。

3) 震捣应顺序有规律地进行，沿垂直模板方向进行，横向由低向高，其平板搭头须重叠20cm(约1/3平板宽度)。

4) 在模板附近以及企口部位，可改用插入式震动器震实，以免模板走动。

5) 震捣密实后，再用震动夯板在模板上来回夯打三遍，使表面符合设计路拱。

④ 整平

整平工作必须站在工作桥上进行，不得站在混凝土上操作。

路段根据规范要求设置交通道口标注、标线。

6.4 碎石垫层

（1）材料指标要求

垫层材料应由未风化的干净砾石或轧制碎石，级配符合《公路路面基层施工技术细则》（JTGT F20-2015）表4.5.9中G-B-2级配要求，压碎值应不大于28%，含泥量小于2%。

（2）施工要求

碎石应碾压密实或夯实。